|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Sportfloor PVC DANCE** | **SportFloor PVC Table Tennis (** | **Sportfloor PVC**  **Gem 4.5** | **Sportfloor PVC**  **Gem 6.5** | **Sportfloor PVC**  **Gem 8.5** |
| Тип покрытия | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие | Спортивное гетерогенное ПВХ покрытие |
| Общая толщина | 2,0 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 6,5 мм | 8,5 мм |
| Толщина слоя износа | 1,0 мм | 1,2 мм | 0,8 мм | 1,0 мм | 1,0 мм |
| Обработка поверхности | PUR (Antibacterial) | PUR (Antibacterial) | PUR (Antibacterial) | PUR (Antibacterial) | PUR (Antibacterial) |
| Ширина рулона | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м | 1,8 м |
| Длина рулона | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м | 15 м |
| Вес | 3,37 кг / м2 | 3,4 кг / м2 | 3,3 кг / м2 | 4,07 кг / м2 | 4.8 кг / м2 |
| Отскок мяча | 90 % | 90% | 93% | 93% | 92% |
| Скольжение | 101 | 93 | 108 | 108 | 108 |
| Амортизация (поглощение удара) | 22% | 20% | 23% | 36 % | 36 % |
| Износостойкость | 66 мг | 85 мг | 17,6 мг | 17,6 мг | 17,6 мг |
| Сопротивление удару | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив |
| Сопротивление повторному удару | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив | устойчив |
| Наличие международного сертификата | нет | ITTF | нет | нет | нет |
| Класс пожарной опасности | КМ 2 ( В2, РП1, Д2, Т2) | | | | |